BeautiCem SA Инструкция

Выделяющий фтор самоклеящийся цемент на основе пластмассы для фиксации
Меры предосторожности для персонала и пациентов
1. Нельзя применять этот продукт для пациентов, если известна аллергия на мономеры метакрилата.
2. Персонал не должен использовать этот продукт, если известна аллергия на мономеры метакрилата.
3. Поставляемые насадки для смешивания предназначены для одноразового применения.
4. Этот продукт предназначен только для применения в стоматологии.
5. Если у пациента или у персонала возникают воспаления или другие аллергические реакции, следует немедленно прекратить применение и проконсультироваться у врача.
6. Во избежание сенсибилизации, вызываемой этим продуктом, пользоваться защитными перчатками и др. Избегать контакта с мягкими тканями полости рта, кожей и глазами. При случайном контакте с мягкими тканями полости рта или с кожей немедленно промокнуть ватным тампоном, смоченным спиртом, и прополоскать большим количеством воды. При контакте с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и проконсультироваться у врача.
7. Применение и хранение продукта осуществляется только под контролем врача-стоматолога.

Показания к применению
1. Фиксация инлеев, онлеев, коронок и мостовидных протезов на металлической основе.
2. Фиксация инлеев, онлеев, коронок и мостовидных протезов из пластмассы.
3. Фиксация инлеев, онлеев, коронок и мостовидных протезов из оксида алюминия или оксида циркония.
4. Фиксация непрямых наращиваний культи из металла или пластмассы.

Инструкция по применению
1. Предварительная обработка полости или культи зуба. 1.1. Чистка полости или культи зуба.
1.2. Изоляция.
1.3. Примерка реставрации

Полностью удалить временные протезы и цементы. Как обычно прополоскать водой и просушить.
Изолировать как обычно с помощью коффердама.
Примерить реставрацию, чтобы обеспечить точную посадку и отрегулировать окклюзию.
2. Предварительная обработка реставрации. 2.1. Обработка в пескоструйном аппарате

Обработать поверхность, подлежащую фиксации, в пескоструйном аппарате оксидом алюминия с размером частиц 50-100 μm.

Рекомендуемое давление:
Материал, подлежащий фиксации	Давление
	МРа kp/cm2
Оксид алюминия, оксид циркония	около 0,2 – 0,3	2 - 3
Керамика, непрямая пластмасса	около 0,1 – 0,2	1 - 2
Металл	около 0,3 – 0,5	3 - 5

2.2. (Только для реставраций из керамики)

Взять в емкость достаточное количество праймера для керамики (SHOFU PORCELAIN PRIMER). Нанести микрокисточкой (Micro Tip) на поверхность реставрации, подлежащую фиксации, и дать высохнуть в течение 10 сек.
Замешивание вручную
3. Дозирование материала

Снять колпачок с двойного шприца. Концы шприца осторожно придерживать на блоке для замешивания. Путем нажатия поршня дозировать пасты А и В; следить за тем, чтобы она выдавливалась равномерно, т. е. в одинаковых количествах. После дозирования материала почистить выходные отверстия марлей и снова плотно насадить колпачок.
4. Смешивание и нанесение.

Дозированные пасты хорошо смешать пластмассовым шпателем в течение 10 сек. Смесь как обычно нанести на поверхность реставрации, подлежащую фиксации.
Автоматическое замешивание
3. Подготовка шприца.
3.1. Путем поворота колпачка на 1/4 против часовой стрелки совместить
выступы колпачка с пазами на шприце. Держать колпачок за нижний
конец и стягивать вниз.
3.2. Дозировать некоторое количество материала, чтобы проверить,
равномерно ли выдавливаются пасты А и В. Контролировать это перед
каждым использованием.
3.3. Крепление насадки для смешивания: выступы на насадке для
смешивания совместить с пазами на шприце и плотно завинтить насадку
путем поворота на 90° по часовой стрелке.
4. Нанесение
Путем осторожного нажатия поршня дозировать пасты. Смешанную пасту
нанести на поверхность реставрации, подлежащую фиксации.
Время рабочего состояния при комнатной температуре (23°С/73°F) 2 мин.
Высокая температура и/или сильное световое излучение укорачивают
время рабочего состояния.
5. Установка реставрации
3
Установить реставрацию в полость или на культю зуба. Придержать с легким нажимом.
6. Удаление излишков цемента.

6.1 При использовании полимеризационной лампы (галоген, светодиод или
плазма):
излишки цемента полимеризовать примерно 2 сек.; затвердевший
материал удалить зондом и т.п.
6.2 В зонах, где невозможно полимеризовать светом.
После установки подождать 3-4 мин., чтобы цемент затвердел химически.
Затем удалить полузатвердевший материал.
7. Окончательное затвердение

Все поверхности и зоны краев полимеризовать полимеризационной лампой в соответствии с данными относительно времени. В зонах, которые невозможно обработать светом, реставрацию после установки придержать в течение 5 мин, чтобы цемент мог затвердеть химически. Время полимеризации в зависимости от используемой лампы:
- галоген (источник света: галогеновая лампа, длина волн: 400-500 nm, мощность 500 mW/сm2): 20 сек.,
- светодиодная лампа (источник света: синий светодиод только с одним максимумом излучения, длина волн: 440-490 nm, мощность: 1000 mW/сm2): 10 сек.,
- плазма (источник света: ксеноновая лампа, длина волн: 400-500 nm, мощность 1000 mW/сm2): 9 сек.
Рекомендации по использованию
1. В случае, если препарированные поверхности расположены близко к пульпе, закрыть пульпу соответствующим материалом (не использовать лайнер, содержащий эвгенол).
2. Следить за тем, чтобы поверхность реставрации, подлежащая фиксации, не была загрязнена. При загрязнении слюной или кровью тщательно почистить ватным тампоном, пропитанным спиртом.
3. Использовать цемент только когда он нагреется до комнатной температуры.
4. Если перед установкой реставрации между препарированным участком и соседними зубами устанавливается матрица из полиэстера, это облегчает изоляцию и удаление излишков.
5. После использования снова прочно зафиксировать колпачок и хранить продукт до следующего использования в холодильнике (1-10°С/33-55°F). Следить за тем, чтобы упаковка была плотно закрыта, чтобы избежать полимеризации под воздействием окружающего света.
6. Перед использованием почистить возможно забитые затвердевшей пастой выходные отверстия.
7. При работе удалять воду или слюну из полости рта слюноотсосом.
8. Следовать инструкциям производителей дентальных материалов или инструментов, используемых в связи с этим продуктом.
9. Цемент цвета опака не должен полимеризоваться для удаления излишков. Подождать 3-4 мин., пока материал наполовину затвердеет, а затем удалить.
10. Закрепление насадки для смешивания: выступы на насадке для смешивания совместить с пазами на шприце и привернуть насадку поворотом по часовой стрелке на 90°.
11. После каждого использования сразу закрепить колпачок. При следующем использовании закрепить новую насадку для смешивания.
12. Тщательно почистить колпачок от остатков материала, прежде чем он будет установлен снова.
13. Продукт легко воспламеняется. Хранить вдали от источников воспламенения.
14. Пользоваться защитными очками или защитной пластиной, чтобы не смотреть непосредственно на свет полимеризационной лампы.
15. Использовать продукт только для целей, указанных в разделе ПОКАЗАНИЯ этой информации по применению.
16. Использовать продукт только до истечения срока годности, указанного на упаковке и на продукте. (Пример: YYYY□XX → годен: до конца месяца ХХ, года YYYY).

Хранение
Продукт хранить в холодильнике (1-10°С/34-50°F). Избегать высокой влажности и высоких температур. Защищать от прямых солнечных лучей и источников воспламенения.
Состав
Паста А: UDMA (уретандиметакрилат), фторборалюминосиликатное стекло, силикатное стекло, инициатор реакции и др.
Паста В: UDMA (уретандиметакрилат), 2-НЕМА (2-гидроксиэтиленметакрилат), мономер карбоновой кислоты, мономер фосфоновой кислоты, силикат циркония, инициатор полимеризации и др.
Формы расфасовки
Замешивание вручную: 1 х 10 мл (Clear/прозрачный, Ivory/слоновая кость и Opaque/опак), 1 шпатель и 1 блок для замешивания.
Автоматическое замешивание: 1 х 5 мл (Clear/прозрачный, Ivory/слоновая кость и Opaque/опак), 10 насадок для смешивания.

ООО "Алкор Дент"
125310, Россия, Москва,
Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1
Тел. +7 499 550 34 00,
        +7 905 701 66 62
        +7 499 714 70 30
korchagin-dental@mail.ru
www.alkordent.ru

LLC AlcorDent
125310, Russia,
Moscow, Pyatnickoe highway, house 36 building. 1
Tel. 8 499 550 34 00, +7 905 701 66 62